
	ArsenXnp


ArsenXnp to oparta na nanocząsteczkach, selektywna żywica, opracowana w celu usuwania z wody arsenu w postaci arsenianów oraz arseninów. ArsenXnp łączy w sobie unikalny chemizm nanocząstek uwodnionego tlenku żelaza, charakteryzującego się bardzo dużym powinowactwem do arsenu, z trwałym, niełamliwym podłożem polimerowym o strukturze cząstek kulistych. Ta idealna kombinacja selektywności i trwałości podłoża oznacza, że ArsenXnp może z łatwością usuwać arsen, zwłaszcza w układach naprzemiennych tj. układach dwóch szeregowo umieszczonych wymienników, z których jeden działa jako główny a drugi jako doczyszczający.

Systemy uzdatniania wody, w których wykorzystano ArsenXnp są projektowane i eksploatowane przy pomocy tych samych wytycznych, co układy oparte na zwykłych żywicach jonowymiennych. Bardzo duża wytrzymałość kuleczek oznacza, że podczas długotrwałej eksploatacji nie powstaje podziarno ani też nie ma problemu ze spadkami ciśnienia, i to nawet przy ciśnieniu wody wynoszącym 8 barów. Kulisty kształt cząstek zapewnia też równomierny przepływ surowej wody przez złoże, co pozwala na zwiększenie obciążenia kolumny arsenem i pełne wykorzystanie pojemności kolumny.

Żywica ArsenXnp idealnie nadaje się do komunalnych stacji uzdatniania wody, a także do niewielkich urządzeń do uzdatniania wody instalowanych bezpośrednio u użytkowników na wejściu (typ POE) lub w punktach poboru wody (POU).

Tabela 1 – Typowe właściwości fizyczne i chemiczne

	Struktura polimeru
	Polistyren sieciowany diwinylobenzenem

	Struktura matrycy
	Makroporowata

	Postać fizyczna i wygląd
	Czerwonawo-brunatne cząstki kuliste

	Odsetek ziaren nieuszkodzonych
	min. 95%

	Zakres wielkości cząstek
	0,300 – 1,200 mm 

	Ciężar wysyłkowy
	790 – 840 g/l

	Statyczna pojemność wymienna dla arsenu
	38 mg As / g żywicy

	Użytkowe natężenie przepływu
	do 30 objętości złoża

	Maksymalna temperatura pracy 
	80ºC

	Zakres pH, roboczy
	4 – 9


WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

ArsenXnp to środek na bazie tlenku żelaza, w którym za pomocą nanotechnologii zmodyfikowano chemizm powierzchni w celu uzyskania środka sorpcyjnego o wyjątkowej pojemności wymiennej i powinowactwie do arsenu, i to zarówno w postaci arsenianów jak i arseninów. 

ArsenXnp osadzono na tradycyjnej matrycy jonitowej co pozwoliło osiągnąć następujące zalety:

· Produkt działa w przedziale ciśnień do 8 barów

· Cząstki złoża ArsenXnp charakteryzuje duża wytrzymałość mechaniczna 

· ArsenXnp eksploatuje się w taki sam sposób jak zwykłą żywicą jonowymienną

· zarówno w cyklu pracy jak i regeneracji złoża nie powstaje frakcja podziarna. Eliminuje to konieczność płukania produktu 
· Arsen Xnp zapewnia minimalny spadek ciśnienia w całej objętości złoża

· kulista postać cząstek ułatwia równomierny przepływ wody surowej przez złoże, co zapewnia maksymalne wykorzystanie jego pojemności  sorpcyjnej

· produkt idealny do systemów komunalnych oraz do urządzeń typu POE i POU w budynkach mieszkalnych i biurowych

· duża opłacalność zastosowania ze względu na wysoką efektywność produktu oraz niskie koszty eksploatacyjne

	Zakłady PUROLITE International Ltd posiadają międzynarodowy certyfikat jakości ISO 9001:2000
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Wszystkie sugestie i zalecenia podane wyżej dotyczące produktów Purolite oparte są na wiarygodnych i sprawdzonych danych. Ponieważ jednak Purolite nie może kontrolować stosowania swoich produktów przez innych, nie stanowią one gwarancji. Nie bierzemy także odpowiedzialności za potencjalne naruszenie jakichkolwiek ważnych patentów.
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